| 锌铬黄 109 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 |  |  |  |
| 产品形态 | 黄色粉末 |  |  |
| 化学类别 | 黄色颜料4ZnO.CrO3.3H2O |  |  |
| 颜色索引编号 | 颜料黄 36 (77955) |  |  |
| CAS No. | 49663-84-5 |  |  |
| 技术数据 |  |  |  |
|  |  | 最小 | 最大 |
| 三氧化铬含量 (以CrO3计) % |  | 17 |  |
| 氧化锌 (以ZnO计) % |  | 60 | 69 |
| 碱金属含量 % |  |  | 12 |
| 水溶性氯化物含量 % |  |  | 0.1 |
| 水份 % |  |  | 1 |
| 吸油量 (g/100g) |  |  | 35 |
| 筛余物 (m/m 200目) % |  |  | 3 |
| 标准包装 |  |  |  |
| 25千克/袋 |  |  |  |
| 运输和贮存 |  |  |  |
| 为了避免风化作用。应贮存干燥的地方，同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品：应封闭包装以防止吸潮和污染。 |  |  |  |
| 安全 |  |  |  |
| 在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中，此产品被归类到危险品中。在运输条例中具有危险性。 在欧盟以外的国家，要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。 一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。 |  |  |  |